Руководство по укладке керамической мозаики "Морские камешки".

Описание: Керамическая мозаика, имитирующая морские камешки.

Область применения: Мозаика предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.

Выбор клеевого состава:

Для укладки мозаики «морские камешки» рекомендуются специализированные клеевые составы белого цвета.

Для заполнения межплиточных швов в мозаичном покрытии рекомендуется использовать цветные затирочные смеси на цементной основе. Долговременное сопротивление механическим нагрузкам, атмосферная стойкость, отсутствие усадки и широкая цветовая гамма затирочных смесей имеют преимущества перед клеевыми составами, при заполнении швов между элементами стеклянной мозаики.

Для придания цементным затирочным смесям большей водостойкости, эластичности и адгезии к мозаике, они разводятся латексной добавкой.

В целях придания швам дополнительной химической стойкости и уменьшения остаточного загрязнения (в бассейнах, больницах, на предприятиях пищевой промышленности и т.д.) рекомендуется использовать двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный состав для укладки и затирки керамической плитки и мозаики.

Подготовительные работы:

Для достижения лучших результатов, перед началом укладки необходимо провести оценку следующих параметров:

- тип основания, предназначенного под отделку,

- условия эксплуатации покрытия;

1.  Тип основания

А.  Цементная основа

Цементно-песчаная стяжка (бетонная подготовка) для пола, служащая несущим основанием, должна иметь требуемую плотность и толщину не менее 3 см. Время, необходимое для твердения стяжки перед выполнением облицовки, обычно составляет 28 дней. Для правильной укладки имеет значение остаточная влажность основания. Нормативами предписывается, чтобы степень влажности не превышала 3 %.

Б.  Гипсовая основа

Для гипсовой основы необходим больший, чем для цементной интервал времени, требуемый для приобретения раствором необходимой прочности, который составляет одну неделю на каждый сантиметр толщины, а для слоев свыше 4 сантиметров, может достигать около двух недель на сантиметр.

Остаточная степень влажности гипсовых оснований не должна превышать 1%. При этом рекомендуется не допускать соприкосновение гипсовой основы с любым цементным раствором, для чего наносится изолирующая грунтовка. С изолирующей грунтовкой применяются клеи, рекомендуемые для цементной основы.

В.  Особая основа

Деревянные, металлические, резиновые поверхности относятся к особым основам, на которых требуется использовать специализированный клей  с повышенной эластичностью.

С деревянным основанием невозможно использовать растворные смеси на цементной основе из-за разбухания дерева, вызываемого влажностью.

Для старого керамического покрытия следует отдать предпочтение клеям с повышенной адгезией.

2.  Условия эксплуатации покрытия

Технология устройства покрытий полов и облицовки стен зависит от тепловых, механических, химических и атмосферных нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.

Мозаичные покрытия по сравнению с бетонными (цементно-песчаными) основаниями, на которые их обычно укладывают, можно приближенно рассматривать как материалы, размеры которых не зависят от тепловых нагрузок. Например, тепловое расширение облицовки и бетонного основания при 20 - градусных колебаниях температуры, обычных для открытых террас, а также внутренних не отапливаемых помещений, приводит к возникновению между ними разницы в 1 мм на каждые 5 линейных метров.

Для недопущения разрывов между мозаичными плитками и компенсации разницы между линейным тепловым расширением различных материалов, необходимо предусмотреть деформационные (температурные) швы.

Деформационные швы разделяют непрерывные поверхности и необходимы в тех случаях, когда поверхность пола или стены превышает 60 м 2 и предусматриваются из расчета на каждые 20 м 2 или на каждые 5 линейных метров коридоров. В этом случае глубина шва равна толщине мозаичной плитки и слоя клея.

Швы заполняются нейтральным силиконовым или полиуретановым герметиком. Из эстетических соображений, температурные швы следует совмещать со швами вдоль конструктивных элементов облицовываемой поверхности. Конструкционные швы должны быть выполнены на всю толщину мозаики и клеевого состава. По периметру всех стен, лестниц и т.д. предусматривают швы примыкания. Минимальная ширина шва примыкания составляет 3 мм.

Подготовка основания

Поверхности, на которые будет наклеена мозаика, должны быть чистыми, ровными, гладкими и сухими. Можно использовать для выравнивания поверхности тот же состав, который будет использован для наклеивания мозаики. Температура окружающей среды не должна быть ниже +5 С и не выше +30 С. В случае работы при повышенных температурах, необходимо смочить поверхность основания перед укладкой мозаики.

Облицовка

Приготовление и нанесение клеящего состава

Клей наносят зубчатым шпателем с высотой зуба 3,5 - 4 мм, равномерно распределяя слой клея на основе. Не следует наносить клеящий состав сразу на площадь превышающую один квадратный метр (9 матриц мозаики), с тем, чтобы не допустить образования поверхностной пленки, препятствующей хорошему сцеплению плиток  мозаики с клеем.

Укладка мозаичной плитки

Подготовленная к укладке мозаика, должна быть чистой.

В случае, если мозаика, набрана на бумаге (марле), прикладывайте матрицы таким образом, чтобы бумага была повернута по направлению к наносящему ее рабочему (снаружи), и прикрепляйте мозаику посредством резинового шпателя. В том случае, если мозаика набрана на сетке из стекловолокна, листы крепят путем утапливания сетки в клей, а затем прижимают резиновым шпателем. Для мозаики на бумаге важно поддерживать надписи на листах в одном направлении.

Выравнивайте при помощи резинового шпателя возможные несоответствия по толщине клея и убедитесь, что расстояние между матрицами соответствовало бы расстоянию между плитками мозаики. После укладки нескольких матриц с мозаикой (не более девяти), следует прекратить наносить клей и начать увлажнять бумажную (марлевую) подложку первых матриц мокрой губкой, повторяя операцию до тех пор, пока бумага (марля) не отделится легко от мозаики. Потянув бумагу (марлю) за верхний угол по диагонали к нижнему углу отделите ее от мозаики.

Сразу после удаления бумаги или марли необходимо передвинуть отдельные камни мозаики в районе стыка мозаичных матриц. Это обеспечит создание визуально-равномерной поверхности без деления на матрицы.

При нормальных температурно-влажностных условиях, время, отсчитываемое с момента нанесения клея до схватывания мозаики с основанием, в течение которого можно корректировать случайные смещения плиток, равняется примерно 30 минутам. При более высоких температурах это время уменьшается, при более низких увеличивается.

Заделка швов

Швы между плитками мозаики следует заполнить не ранее, чем через 24-48 часов после завершения наклеивания мозаики. Прежде чем начинать эту операцию, необходимо аккуратно вымыть облицованную поверхность, чтобы удалить остатки клея. Швы заполняются цветной затиркой, сухой смесью, смешанной с жидкой латексной добавкой.

До того, как затирочный состав затвердеет, мозаичная плитка должна быть очищена влажной губкой. В противном случае, очистка поверхности будет затруднена. Всю поверхность затертой мозаичной плитки очищают не более чем через час после заполнения швов. Когда затирочный состав высохнет (через 24 часа) мозаику следует вымыть водой. Если на поверхности еще остаются цементные загрязнения (в случае применения цементно-содержащих составов), то мозаичную плитку можно очистить грубой тканью. Использовать кислотный очиститель разрешается не ранее чем, через неделю после заполнения швов затиркой. Сразу после использования Litoсlean мозаичную поверхность необходимо промыть водой.

Для двухкомпонентного  кислотостойкого эпоксидного состава, когда он полностью еще не затвердел, очищающим составом служит  очищающее концентрированное средство Litonet  разведенное водой  1:20, 1:30, а если затвердел – используется  100 % состав средства Litonet.

Если мозаику предполагается использовать для облицовки бассейна, то следует выдержать 2-х недельный перерыв после затирки швов перед пуском воды.

ВНИМАНИЕ!!!

Особенностью затирки швов мозаики «морские камешки» является необходимость обеспечения минимального количества затирки в швах. Каждый камень должен иметь четкую границу раздела с затиркой. Наплывы затирки на лицевую поверхность камней не допустимы.